 n………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ich bin ein Hefttitel

Evt. Untertitel eines Heftes

**BBSR-**

**Online-Publikation**

**XX/202X**

Autorinnen und Autoren

Friedrich Schiller

Max Mustermann

Wolfgang von Goethe

Karl Marx

Rosalinde Weiß

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat aus Mitteln der „Name des Förderprogramms“.

Aktenzeichen: SWD-10.08.18.7-18.01

Projektlaufzeit: 03.2019–09.2021

Technologieentwicklung und Prozessforschung zu integralen, klimaaktiven Holz-Beton-Verbund Deckensystemen für kosteneffiziente Holz-Hybrid-Bauten

Ich bin ein Untertitel in der Punktgröße 14/16 in der Schrift Myriad ProRegular



**Impressum**

**Herausgeber**

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Deichmanns Aue 31–37

53179 Bonn

**Wissenschaftliche Begleitung/Fachbetreuer/in** (alternativ)

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

Referat XY „Referatsbezeichnung“

Vorname Nachname (Projektleitung/Schriftleitung)

[vorname.nachname@bbr.bund.de](mailto:vorname.nachname@bbr.bund.de)

Referat XY „Referatsbezeichnung“

Vorname Nachname

vorname.nachname@bbr.bund.de

**Autorinnen und Autoren**

Musterinstitut, Musterstadt

Prof. Vorname Nachname (Projektleitung)

Vorname Nachname

vorname.nachname@musterinstitut.de

Beispielinstitut, Mustercity

Dr. Vorname Nachname

vorname.nachname@beispielinstitut.de

**Redaktion/Lektorat/Korrektorat** (alternativ)

Musterinstitut, Musterstadt

Vorname Nachname

**Stand**

Monat Jahr

**Gestaltung/Satz und Layout** (alternativ)

Muster AG, Musterstadt

Lisa Musterfrau (Art Directorin)

Max Mustermann (Illustration)

**Bildnachweis** (Auflistung der Fotografen in alphabetischer Reihenfolge. Wenn die Liste zu lang ist, bitte eine separate Seite anfertigen. Dann hier „siehe Seite XX“ einfügen)

Titelbild: Fotograf X

Fotograf A: S. 3; Fotograf B: S. 10, 11; Fotograf C: S. 21, 79

**Vervielfältigung**

Alle Rechte vorbehalten

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Herausgebers übereinstimmen.

**Zitierweise**

Autor 1 Nachname, Vorname; Autor 2 Nachname, Vorname; Autor 3 Nachname, Vorname: Ich bin der Veröffentlichungstitel wie auf dem Cover angegeben. BBSR-Online-Publikation X/202X, Bonn, Monat Jahr.

ISSN 1868-0097 Bonn Jahr

Inhaltsverzeichnis

[Kurzfassung 5](#_Toc72476878)

[Abstract in English 6](#_Toc72476879)

1. [Einführung [-Was] 7](#_Toc72476880)

[Themenfeld 7](#_Toc72476881)

[Untersuchungsgegenstand 8](#_Toc72476882)

1. [Problemstellung [-Warum] 9](#_Toc72476883)

[Stand der Forschung/Baupraxis 9](#_Toc72476884)

[(daraus folgend) Forschungslücke/Entwicklungsbedarf 9](#_Toc72476885)

1. [Zielstellung [-Wofür] 10](#_Toc72476886)

[Konkrete Projektziele 10](#_Toc72476887)

[Übergeordnete Ziele und der Beitrag des Projekts dazu 10](#_Toc72476888)

1. [Forschungsdesign [-Wie] 11](#_Toc72476889)

[Arbeitshypothesen 11](#_Toc72476890)

[Methodischer Ansatz 12](#_Toc72476891)

[Projektteam und Organisation, Kooperationspartner 12](#_Toc72476892)

[Arbeitspakete und Meilensteine 12](#_Toc72476893)

1. [Projektverlauf – Hauptteil, „Beweisführung“ 13](#_Toc72476894)

[Darstellung der durchgeführten Arbeiten und der Erkenntnisse daraus (inkl. Zwischenergebnisse und Meilensteine) 13](#_Toc72476895)

[Beschreibung und Begründung von möglichen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag 13](#_Toc72476896)

1. [Ergebnisse 15](#_Toc72476897)

[Zusammenführung der Zwischenergebnisse zum Endergebnis 15](#_Toc72476898)

[Bewertung/Diskussion/Zielerreichung – Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext inkl. möglicherweise bekannt gewordenen Ergebnissen von dritter Seite 15](#_Toc72476899)

[Wissenschaftliche Abschlussfähigkeit 15](#_Toc72476900)

[(Bau)praktische Anschlussfähigkeit über den Abschlussbericht hinausgehender Output 16](#_Toc72476901)

1. [optional: Schlussworte (Fazit, Ausblick etc.) 17](#_Toc72476902)
2. [Mitwirkende 18](#_Toc72476903)

[Kurzbiographien 19](#_Toc72476904)

1. [Verzeichnisse 20](#_Toc72476905)

[Abbildungsverzeichnis 21](#_Toc72476906)

[Tabellenverzeichnis 22](#_Toc72476907)

1. [Anlagen 23](#_Toc72476908)

**Kurzfassung**

Fassen Sie hier Ihren Forschungsbericht zusammen. Wesentliche Inhalte sind: Ziel, Forschungsfrage, Kontext, Methoden, Arbeitsplan, Forschungsoutput und Anwendungsmöglichkeiten. Schließen Sie mit einer kritischen Würdigung der Arbeit. Die Kurzfassung sollte nicht mehr als zwei DIN A4-Seiten umfassen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

* Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.
* Suspendisse dui purus, scelerisque at.
* Vulputate vitae, pretium mattis, nunc.
* Mauris eget neque at sem venenatis eleifend.

Ut nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

**Abstract in English**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

# Einführung



Bild: Heinrich Mustermann, BBSR

Ich bin eine Bildbeschreibung in der Schriftgröße 8 Punkt und stehe bevorzugt unter einem Foto.

Mein Abstand zum Foto beträgt 6 mm

## Themenfeld

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.[[1]](#footnote-1)

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque[[2]](#footnote-2) habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## **Untersuchungsgegenstand**


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada[[3]](#footnote-3) fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris[[4]](#footnote-4) et orci.

Abbildung Ich bin eine Abbildungsüberschrift und stehe bevorzugt über einer Abbildung



# Problemstellung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

## **Stand der Forschung/Baupraxis**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Tabelle . Beispieltabelle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
| Datenzeile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Datenzeile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Datenzeile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Datenzeile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **(daraus folgend) Forschungslücke/Entwicklungsbedarf**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc uris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

### **weitere Themen**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

# Zielstellung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## **Konkrete Projektziele**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## **Übergeordnete Ziele und der Beitrag des Projekts dazu**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

### weitere Themen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

# Forschungsdesign

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

## **Arbeitshypothesen**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

## **Methodischer Ansatz**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

## **Projektteam und Organisation, Kooperationspartner**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## **Arbeitspakete und Meilensteine**

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
2. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
3. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

# Projektverlauf – Hauptteil, „Beweisführung“

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## Darstellung der durchgeführten Arbeiten und der Erkenntnisse daraus (inkl. Zwischenergebnisse und Meilensteine)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## **Beschreibung und Begründung von möglichen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

# Experimente zu Holz-Beton-Verund-Klebungen

## Scherversuche

Die Scherversuche stellen einen recht geringen Aufwand dar und liefern Erkenntnisse über die Tragfähigkeit der Verbindung sowie deren Versagensmodus. Der Aufbau ist an die DIN EN 408 angelehnt und in Abbildung xy dargstellt. Die resultierende Prüfkraft verläuft senkrecht und wird in eine parallel zur Fuge wirkende Kraft sowie eine senkrecht dazu wirkende Druckkraft gespalten. Die Druckkraft wirkt sich positiv auf die Tragfähigkeit der Fuge aus, sodass die Tragfähigkeit im Vergleich zur tatsächlichen Belastung im Bauwerk leicht überschätzt wird.

In den ersten Scherversuchen wurden geeignete Klebstoffe und Betonoberflächen untersucht, da die Oberflächenvorbereitung einen großen Einfluss auf die Qualität einer Klebung hat. In bisherigen Untersuchungen an geklebten Betonfertigteilen mit Holz wurden die Betonfertigteile stets einer Vorbehandlung in Form von Sandstrahlen oder Schleifen behandelt. Da dieser Prozess einen deutlichen Mehraufwand darstellt und den Prozess im Fertigteilwerk maßgeblich beeinflusst, werden unbehandelte Flächen untersucht. Die untersuchten Betonoberflächen unterscheiden sich in Hinblick auf die Schalung. Neben Schalungen ohne Trennmittel wurden zwei verschiedene Trennmittel, einerseits ein mineralölbasiertes Produkt und eine Schalölemulsion untersucht. Da auch eine Verklebung durch Auflegen des Holzbalkens, wie in xy beschrieben, Vorteile bietet, wurden zusätzlich Proben hergestellt, bei denen die abgezogene Betonoberseite verklebt wurde anstatt der Fläche, die dem Boden der Schalung zugewandt war. Diese Fläche besitzt im Allgemeinen eine schlechtere Oberflächenhaftzugfestigkeit, da sich Zementschlämme an der Oberseite sammeln kann. Des Weiteren ist die Fläche deutlich weniger unebener und es kann gerade bei größeren Bauteilen zu größeren Toleranzen kommen, sodass höhere Klebschichtdicken notwendig werden.

Die Klebschichtdicke wurde in den Versuchen zunächst auf etwa 5 mm festgelegt. Obwohl nach Norm insbesondere bei langen Bauteilen höhere Toleranzen an den Komponenten Holz und Beton auftreten könnten, ist eine Erhöhung der Klebschicht nicht sinnvoll. Da die Betonplatte eine hohe Schlankheit und ein großes Eigengewicht besitzt, ist damit zu rechnen, dass gewisse Toleranzen dadurch ausgeglichen werden. Des Weiteren bedeutet eine Erhöhung der Klebschicht einen deutlichen Kostenanstieg, sodass es im Zweifelsfall wirtschaftlicher ist die Betonplatte durch Schrauben an das Holz zu ziehen. Die dazu benötigten Kräfte sind bedingt durch die Schlankheit der Decke sehr gering, sodass nur etwa 2 Schrauben pro Trägerhälfte ausreichen würden.

Da sich im Laufe des Projekts von Seiten des Projektpartners Brüninghoff eine nass-in-nass-Verklebung (siehe Grundlagenteil) als interessante Alternative für die Trockenverklebung von Betonfertigteilen erwiesen hat, wurden zusätzlich Scherversuche an Nass-in-Nass geklebten Bauteilen durchgeführt. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass eine Oberflächenbehandlung des Betons entfallen und durch das direkte Betonieren auf den frischen Klebstoff die Methode unabhängig vom Schalungsmaterial ist. Des Weiteren, wird ein Hub-Prozess im Fertigteilwerk gespart und die gleichzeitige Aushärtung von Beton und Klebstoff erlaubt ein schnelleres Arbeiten. Die Methode bringt jedoch, wie in xy berichtet, eigene Schwierigkeiten mit sich, da durch eine große Fallhöhe des Betons Klebstoff verdrängt werden kann.

Bei den verwendeten Klebstoffen handelte es sich um einen zwei-komponentigen (2K) Polyurethanklebstoff der Firma Collano sowie den 2K-Epoxidharzklebstoff Compoo der Firma Bennert. Letzteres wird von Bennert als zusammen mit Zuschlagstoffen als Polymerbeton zur Sanierung von Holzbalkendecken vertrieben. Für die Versuche wurde Compono einerseits mit den zugehörigen Zuschlagstoffen verarbeitet (weiterhin als Compono M1 bezeichnet) und andererseits in einer modifizierten Variante (Compono M2). Die Zuschlagmischung der Fa. Bennert für den Polymerbeton enthält ein Größtkorn von 3 mm und erweist sich im Auftrag mit einem Zahnspachtel als schwierig. Der Auftrag wurde daher flächig mit einer Kelle vorgenommen. Da der Auftrag mit einem Zahnspachtel jedoch in Hinblick auf die Auftragsmenge besser steuerbar ist wurde die modifizierte Variante ebenfalls untersucht. Diese entspricht eher eine Mörtel als einem Beton und enthält wesentlich feinere Zuschläge in Form von Quarzsand mit einem Größtkorn von 0,4 mm und einem Quarzmehl.

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Varianten

Die Prüfung fand an der Toni Zwick Prüfmaschine an der TU Berlin statt. Die Proben wurden weggesteuert mit einer Verformung von 0,2 mm/sec belastet. Daraus ergibt sich eine Prüfdauer von ca. 10 Minuten, was der Forderung der DIN EN 408 für Scherprüfungen von Holz genügt.

Da ein starrer Verbund zwischen Beton und Holz erwartet wird wurde von einer Belastung in Form einer Rampe nach DIN EN 26891 verzichtet.

Die Prüfkraft wurde über Stahlplatten mit Zentrierleisten über die Stirnseiten der Verbundpartner eingeleitet.

Das Versagen trat in allen Fällen spröde und schlagartig ein. Ihm gingen stets deutliches Knistern und Knacken im Holz voraus.

In einem Großteil der Fälle wurde ein Holzversagen beobachtet. In einigen Fällen, trat das Versagen auch im Beton auf. In den meisten Fällen versagte der Beton unter der Lasteinleitung und das Versagen setzte sich knapp über der Fuge fort. Ein adhäsives Verhalten wurde nur im Falle des PU-Klebstoffs mehrfach beobachtet, ist jedoch auf eine Überschreitung der Topfzeit zurückzuführen.

Abschließend konnten alle Varianten als grundsätzlich geeignet für eingestuft werden, mit Ausnahme der Variante, bei der die Betonoberfläche verklebt wurde. Obwohl diese Variante sich in Hinblick auf Bruchbild und Festigkeit nicht von den anderen unterschied, wurde schon bei den kleinen Prüfkörpern sichtbar, dass sich die unebene Fläche als problematisch für den Auftrag erwies. Dieser Effekt wird bei größeren Bauteilen deutlich verstärkt auftreten, sodass von dieser Variante Abstand genommen wurde. Anhand der Variante mit Schalöl wurden zur statistischen Absicherung weitere Versuche durchgeführt, deren Ergebnisse sich gut in die der Voruntersuchungen einfügen.

In Hinblick auf den Klebstoff wurde für die größeren Versuche der Klebstoff Compono M2 ausgewählt. Der PU Klebstoff erwies sich zwar als geeignet, jedoch ist der Klebstoff sehr fließfähig. Die benötigte Fugenstärke konnte im Versuch nur erreicht werden, indem Schaumstoffbänder an die Ränder des Holzbalkens geklebt wurden. Vorversuche mit dem Klebstoff hatten gezeigt, dass ohne eine derartige Maßnahme, der Klebstoff fast komplett aus der Fuge gedrückt wurde und so Klebschichtdicken von unter 1 mm erzeugt wurden. Abstandhalter in Form von Schrauben, die wenige Millimeter aus dem Holz ragten, waren ebenso wenig geeignet, da der Klebstoff aus der Fuge floss und den Kontakt zum Beton verlor.

Tabelle . Übersicht über die Scherversuche

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serie | Klebstoff | Oberfläche |  |
|  | Compono M1 | Schalöl S1 |  |
|  | Compono M1 | Schalöl S2 |  |
|  | Compono M1 | Filmschalung |  |
|  | Compono M1 | Betonoberseite |  |
|  | Compono M2 | Schalöl S1 |  |
|  | Collano PU | Schalöl S1 |  |
|  | Collano PU | Schalöl S2 |  |
|  | Collano PU | Filmschalung |  |
|  | Collano PU | Betonoberseite |  |

## Schub-Biege-Versuche

Bei den Schub-Biege-Versuche handelt es sich um 3-Punkt-Biegeversuche an relativ kurzen Verbundbalken. Diese dienen dazu unter Biegebeanspruchung eine sehr hohe Schubbelastung in der Fuge zu erzeugen. Die Belastungsart kommt somit der tatsächlichen Belastung im Bauwerk näher und der positive Effekt aus der Überbrückung der Fuge wird zumindest abgemindert (siehe FE-Untersuchung).

Da das Versagen gezielt in der Verbundfuge auftreten sollte, wurde die verklebte Fläche zwischen Holz und Beton auf eine Breite von 8 cm reduziert. Das Holz seitlich der Verklebung wurde durch Einfräsen getrennt, um ein Mittragen der nicht verklebten Bereiche zu vermieden. Die Einfräsung war 3 cm tief. An den Enden des Balkens wurden Verstärkungslaschen aus Multiplexplatten aufgeklebt, um ein Versagen durch Schub am Auflager sicher zu vermeiden. Die Probekörper sind in Abbildung xy dargestellt. Die Probekörper waren jeweils mit 4 Bewehrungseisen mit d10 bewehrt, um ein Brechen des Betons zu vermeiden. Die Eisen lagen stets einige Zentimeter nach außen versetzt von der Fuge.

Zum Einsatz kam der Klebstoff Compono M2 in Verbindung mit einer trennmittelfrei geschalten Betonoberfläche oder einer nass-in-nass betonierten Platte. Die Bauteile wurden im Fertigteilwerk von Brüninghoff betoniert und verklebt. Während die Probekörper aufgrund von Maschinenbelegungen ca. 2 Monate in der Peter-Behrens-Halle traten Schäden an den Körpern auf. Kurz vor der Prüfung wurden Spalte in der Verbundfuge zwischen Klebstoff und Beton sichtbar, insbesondere bei den verklebten Fertigteilen. In einigen Fällen waren die Spalte so groß, dass hindurchgesehen werden konnten, in anderen Fällen konnte ein Papier lediglich wenige Zentimeter tief in die Fuge geschoben werden. Die Spalte zeigten sich stets an den Auflagern der Bauteile und reichten maximal 30 cm tief in Richtung Mitte der Körper. Im Falle der nass-in-nass-geklebten Probekörper wurden ebenfalls feine Risse in Fugennähe oder direkt oberhalb der Klebung beobachtet, wobei es sich dabei auch um gewöhnliche Schwindrisse ohne einen großen Einfluss handeln könnte.

Die Prüfung fand an der Prüfmaschine xyz an der Technischen Universität Berlin statt. Die Probekörper wurden einer Belastung nach DIN EN 26891 ausgesetzt. Dies beinhaltet eine Belastung bis 40% der geschätzten Bruchlast, einer anschließenden Entlastung bis auf 10% der geschätzten Bruchlast und einer erneuten Belastung bis zum Bruch. Die Bruchlast wurde auf xy kN geschätzt. Die Belastung findet weggesteuert mit einer Geschwindigkeit von xy mm/sec statt. Neben den horizontalen Verschiebungen zwischen Betonfertigteil und Holz an den Auflagern wurden die Durchbiegung, die Dehnung im Holz in Feldmitte und die Eindrückung des Holzes am Auflager gemessen. Die Körper waren gelenkig gelagert und die Lasten am Auflager sowie am Prüfzylinder über 1 cm dicke Stahlbleche eingeleitet. Unebenheiten im Beton wurden durch ein 5 mm dickes Elastomer zwischen Beton und dem Stahlblech ausgeglichen.

Die Probekörper, die bereits sichtbar geschädigt waren, versagten zum Teil während der Vorbelastungsrampe. Sie zeigten stets ein adhäsives Versagen zwischen Klebstoff und Beton. Die trocken geklebten Körper, die keine Vorschäden zeigten, erzielten wesentlich höhere Bruchlasten und zeigten entweder ein Versagen des Holzes oder des Betons oder einer Mischung. Die nass-in-nass geklebten Körper versagten überwiegend durch Holzversagen. In einigen Fällen wurde ein adhäsives Versagen beboachtet.

Diese Ergebnisse zeigen eine schlechte Übereinstimmung mit den vorangegangenen Scherversuchen. Als mögliche Gründe wurden eine Überschreitung der Topfzeit, ein ungünstiges Klima bei der Verklebung, hohe Beanspruchungen durch Quellen und Schwinden des Holzes sowie Schwinden des Betons identifiziert. Diese Ursachen können gerade in Kombination zu dem beobachteten Schaden geführt haben. In Hinblick auf die Überschreitung der Topfzeit, konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden, wie lange genau für die Verklebung benötigt wurde. Die im Herstellerblatt angegebene Topfzeit bezieht sich stets auf eine definierte Menge des Kelbstoffs. Eine größere Menge des Klebstoffs kann eine deutlich kürzere Topfzeit besitzen, da durch die Reaktion entstehende Wärme schlechter abfließen kann und die Reaktion dadurch beschleunigt wird. Gerade in Hinblick auf ein ungünstiges Klima in der Halle kann sich eine bereits vorangeschrittene Reaktion des Klebstoffs kritisch auswirken, da bei Auflegen eines kalten Fügeteils, in diesem Fall das Betonfertigteil, der Klebstoff spontan abgekühlt wird. Die Anhaftung kann sich dadurch deutlich verschlechtern. Da die Fertigteile in der zweite Oktoberhälfte gefertigt wurden und das Tor der Halle des Öfteren geöffnet wurde, ist dieser Effekt nicht auszuschließen. Das zum Zeitpunkt der Verklebung noch nicht abgeschlossene Schwinden führt, ebenso wie Verformungen des Holzes zu Eigenspannungen in der Fuge. Da das Klima in der Peter-Behrenshalle eher trocken ist und somit deutlich trockener als in einem Fertigteil zu erwarten, ist davon auszugehen, dass gewisse Schwindprozesse stattgefunden haben, nach dem die Bauteile geliefert wurden. Finite-Elemente-Berechnungen (siehe Abschnitt xy) haben jedoch gezeigt, dass diese bei Festigkeiten der Verbundpartner wie in den Scherversuchen beobachtet, nicht zum Versagen führen sollten. Dies bedeutet, dass die Schwindprozesse den Schaden zwar sichtbarer gemacht haben, aber vermutlich nicht ursächlich waren.

Da die Versuchsergebnisse so stark von denen der Scherversuche abwichen, wurde die Prüfserie der Fertigteilklebungen wiederholt. Die Klebung fand in diesem Fall in der Peter-Behrens-Halle statt, wo eine Temperatur des Fertigteils und bei der Klebung von etwa 20 Grad garantiert werden konnten. Die Zeit zwischen Anmischen des Klebstoffs und Auflegen der Betonplatte wurde gemessen und betrug ca. 15 Minuten. Als Reaktion auf die mangelhafte Haftung wurden zusätzlich Versuchskörper hergestellt, bei denen die Betonoberfläche zunächst mit einem Primer, bestehend aus dem Epoxidharzklebstoff Compono, jedoch ohne Füllstoffe, eingestrichen wurden.

Die Prüfung fand wie zuvor statt. Die Probekörper zeigten stets ein Versagen im Holz oder Beton oder ein gemischtes Versagen, bei dem sowohl Bruchflächen im Holz als auch deutliche Risse im Beton oberhalb der Fuge beobachtet werden konnten. Ein Aufhebeln der Probekörper zeigte, dass in mehreren Fällen teilweise ein adhäsives Versagen zwischen Beton und Holz vorlag. Da die Bruchlasten deutlich über den adhäsiv versagten Probekörpern aus der ersten Versuchsreihe lagen, kann davon ausgegangen werden, dass dennoch eine deutlich bessere Adhäsion vorlag.

## Biegeversuche

Die Biegeversuche dienen neben der Erprobung der Klebtechnik der Ermittlung der Bauteilsteifigkeit und der Erforschung des Trag- und Bruchverhaltens unter realen Beanspruchungen. Sie finden als 4-Punkt-Biegeversuche in Anlehnung an DIN EN 14080 statt.

Die Länge der Balken beträgt 8,2 Meter und die Spannweite somit 8,1 Meter, eine übliche Spannweite bei Bürodecken. Die Breite der Betonplatte beträgt 0,675 Meter, was der Hälfte des üblichen Rastermaßes im Hochbau von 1,35 Metern entspricht. Bei den Balken handelt es sich um Brettschichtholz der Güte GL24h mit bxh 24x28cm. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung xy dargestellt.

Die Dicke der Betonplatte wurde für die Fertigteil-Klebungen auf 12 cm festgelegt und für die nass-in-nass-Klebungen auf 10 cm. Eine 10 cm dicke Decke ist in Hinblick auf die statischen Nachweise der Verbunddecke ausreichend, allerdings muss das Fertigteil vor der Verklebung bereits Belastungen aus Hebeprozessen ausgesetzt, für die eine 10 cm hohe Decke nicht wirtschaftlich ist, da sehr viel Bewehrung notwendig würde. Die 12 cm dicke Decke ist für die Montage günstiger und ist in Hinblick auf statische und akustische Eigenschaften der Verbunddecke nicht nachteilig.

Die Probekörper der mit Compono verklebten Serie wurden im Fertigteilwerk der Firma Brüninghoff hergestellt. Im Falle der mit Epuself verklebten Probekörper wurden die Fertigteile bei Brüninghoff hergestellt und in Berlin verklebt. Die nass-in-nass verklebten Probekörper wurden in Berlin betoniert.

Die Versuche finden weggesteuert statt mit einer Belastung von xy mm/sec.

Neben der Durchbiegung in Feldmitte?! Wurden Dehnmessstreifen angebracht, die Rückschlüsse über die Schubspannung in der Fuge zulassen. Die Positionen der DMS sind in Abbildung xy dargestellt

An den Probekörpern der mit Compono verklebten Balken wurden nach dem Transport Schäden in Form von Rissen im Beton an den Balkenenden oberhalb der Fuge beobachtet. Ob der Transport oder Schwindprozesse ursächlich für diese Schäden sind kann leider nicht beurteilt werden.

## Finite-Elemente Untersuchungen

Im Zuge der Versuchsplanung und der Auswertung wurden Untersuchungen an Finite-Elemente (FE) Modellen der Probekörper durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten mit der Software SoFiSTiK.

Da davon ausgegangen wird, dass sich die Spannungen über die Breite der Probekörper gleichmäßig ausbreiten, wird keine Unterteilung in Breitenrichtung vorgenommen. Es genügen daher Scheibenelemente, die auf die Breite der Bauteile extrudiert werden. Als Materialmodelle wurden die in SoFiSTiK hinterlegten Modelle für Holz und Beton verwendet.

Bei diesen handelt es sich um linear-elastische Modelle. Das Holz wird im Modell als orthotrop angenommen.

Der Verbund wird dargestellt, indem angrenzende Scheiben durch gemeinsame Knoten starr verbunden sind.

### FE-Untersuchungen zu Schub-Biege-Versuchen

Im Falle der Schub-Biege-Versuche waren die Modelle bei der Versuchsplanung von besonderer Bedeutung, da die Schlankheit der Balken nicht mehr den Grenzen der Biegetheorie entsprach. Dies zeigt sich in einem Vergleich der Durchbiegungen im FE-Modell im Vergleich zu einer Handrechnung nach Biegetheorie. Die Steifigkeit wird im Falle der Handrechnung deutlich überschätzt.

Die Ergebnisse der Versuche zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Berechnungen. In Abbildung xy ist die Last-Verformungskurve der FE-Berechnungen den Versuchsergebnissen gegenübergestellt.

Anhand der FE-Modelle wurde außerdem der Fall des Betonschwindens bzw. des Holzschwindens untersucht, um zu klären, ob diese möglicherweise ursächlich für den Schaden der ersten Versuchsreihe gewesen sein könnte.

### FE-Untersuchungen zu Biegeversuchen

Die Biegeversuche wurden ebenfalls in Vorbereitung auf die Experimente mit FE modelliert.

Die Ergebnisse einer Handrechnung nach Biegetheorie entsprechen in diesem Fall sehr gut den Ergebnissen aus der FE Berechnung.

Die Lage der DMS wurde ebenfalls mithilfe der FE-Modelle festgelegt. Dazu wurden aus dem Modell Dehnungen dort abgelesen, wo DMS kleben könnten und daraus entsprechend der Formel xy die Spannungen in der Verbundfuge berechnet. Diese Spannungen wurden dem kontinuierlichen Spannungsverlauf aus dem Modell gegenübergestellt. Die Anzahl und Positionierung der fiktiven DMS im Modell wurde optimiert, indem ein Algorithmus geschrieben wurde, der die summierte Distanz zwischen dem berechneten Verlauf und dem kontinuierlichen Verlauf minimiert.

## **Zusammenführung der Zwischenergebnisse zum Endergebnis**

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## **Bewertung/Diskussion/Zielerreichung – Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext inkl. möglicherweise bekannt gewordenen Ergebnissen von dritter Seite**

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## **Wissenschaftliche Abschlussfähigkeit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

## (Bau)praktische Anschlussfähigkeit über den Abschlussbericht hinausgehender Output

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

# Ausblick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

# Mitwirkende

**Autorinnen und Autoren**

Name, Vorname (Musterinstitut)

Name, Vorname (Musterinstitut)

Name, Vorname (Musterinstitut)

Name, Vorname (Musterinstitut)

**Weitere Mitwirkende**

Name, Vorname (Musterinstitut)

Name, Vorname (Musterinstitut)

Name, Vorname (Musterinstitut)

Name, Vorname (Musterinstitut)

**Projektpartner und weitere Fördermittelgeber**

Musterinstitut, Adresse

**Sozialwissenschaftlicher Beirat**

Prof. Dr. Vorname Name, Musterinstitut

Prof. Dr. Vorname Name, Musterinstitut

**Fachliche Betreuung**

Dr. Ing. Karl Muster

Musterinstitut, Musterstadt

## Kurzbiographien

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Titel Vorname Name**  Das ist meine Kurzbiographie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. unc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Titel Vorname Name**  Das ist meine Kurzbiographie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. unc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Titel Vorname Name**  Das ist meine Kurzbiographie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. unc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Titel Vorname Name**  Das ist meine Kurzbiographie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. unc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Titel Vorname Name**  Das ist meine Kurzbiographie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. unc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. |

# Verzeichnisse

**Batty,** Michael, 2013: Big data, smart cities and city planning. In: Dialogues in Human Geography, November 2013 3: 274–279.

**BBSR** – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2016: Smart Cities – Gamification, Prognose- märkte, Wikis & Co: Neues Wissen für die Stadt. Auftraggeber: BBSR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Auftragnehmer: Arbeitsgemeinschaft aus STAT-UP, STUDIO | STADT | REGION, Lehrstuhl für Raumentwicklung der TU München und Urban Progress. Zugriff: <http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/> FP/ExWoSt/Studien/2015/SmartCities/SmartCities-Gamification/01\_Start.html [abgerufen am 20.12.2016].

**Boesch,** Martin, 1989: Engagierte Geographie. Zur Rekonstruktion derRaumwissenschaft als politikorientierte Geographie. Serie: Erdkundliches Wissen, Bd. 98, Emil Meynen (Hrsg.), 1. Aufl. Stuttgart:Franz Steiner Verlag.

**Bundeskanzleramt Österreich,** 2016: Offene Daten Österreich. Zugriff h[ttps://w](http://www.data.gv.at/)ww.da[ta.gv](http://www.data.gv.at/).a[t](http://www.data.gv.at/) [abgerufen am 20.12.2016].

**Batty,** Michael, 2013: Big data, smart cities and city planning. In: Dialogues in Human Geography, November 2013 3: 274–279.

**BBSR** – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2016: Smart Cities – Gamification, Prognose- märkte, Wikis & Co: Neues Wissen für die Stadt. Auftraggeber: BBSR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Auftragnehmer: Arbeitsgemeinschaft aus STAT-UP, STUDIO | STADT | REGION,

Lehrstuhl für Raumentwicklung der TU München und Urban Progress. Zugriff: http://www.bbsr. bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Studien/2015/SmartCities/SmartCities-Gamification/01\_Start.html [abgerufen am 20.12.2016].

**Boesch,** Martin, 1989: Engagierte Geographie. Zur Rekonstruktion der Raumwissenschaft als politik- orientierte Geographie. Serie: Erdkundliches Wissen, Bd. 98, Emil Meynen (Hrsg.), 1. Aufl. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

**Bundeskanzleramt Österreich,** 2016: Offene Daten Österreich. Zugriff h[ttps://w](http://www.data.gv.at/)ww.da[ta.gv](http://www.data.gv.at/).a[t](http://www.data.gv.at/) [abgerufen am 20.12.2016].

## Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1 Ich bin eine Abbildungsüberschrift und stehe bevorzugt über einer Abbildung 8](#_Toc72478868)

[Abbildung 2 Beispiel 11](#_Toc72478869)

[Abbildung 3 Beispiel 13](#_Toc72478870)

[Abbildung 4 Grafik Vermietung 14](#_Toc72478871)

## Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1 Beispieltabelle 9](#_Toc72478927)

[Tabelle 2 Beispieltabelle 12](#_Toc72478928)

[Tabelle 3 Beispieltabelle 15](#_Toc72478929)

# Anlagen

* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
* Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
* Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
* Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.
* Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

1. Ich bin eine Fußnote [↑](#footnote-ref-1)
2. Ich bin eine weitere Fußnote [↑](#footnote-ref-2)
3. Ich bin die dritte Fußnote [↑](#footnote-ref-3)
4. Ich bin die vierte Fußnote [↑](#footnote-ref-4)